西藏自治区建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 范围

本细则适用于西藏自治区市场监督管理局组织的建筑防水卷材产品质量监督抽查检验（不包含网络电商平台抽样）。

本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定规则、异议处理及附则。

2 产品种类

2.1弹性体改性沥青防水卷材。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1弹性体改性沥青防水卷材

用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）橡胶改性沥青做涂层，用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料。

4 检验依据

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材；

GB/T 328.8-2007建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能；

GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性；

GB/T 328.11-2007 建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性；

GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性；

GB/T 328.26-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样要求

5.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2 抽样数量

同一生产日期/批次的合格产品中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度为2.0m的全幅卷材试样两块（其中一块为检测样品，一块为备用样品）。在该批产品中再随机抽取一卷用同样方法切取1.0m的全幅卷材两块样品（其中一块为单项复验样品，一块为备用单项复验样品）。

5.3样品管理

抽样时样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用不可擦拭的特殊记号笔签字封样或封样单封样。封样单封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换）。检验样品和单项复验样品包装在一起，备用样品和备用单项复验样品单独包装。并现场在包装上标注“检测样品”、“备用样品”、“单项复验样品”和“备用单项复验样品”。

完成抽样后应将所抽取的样品连同抽样单、通知书等相关文书、证明材料一同送至检验单位，样品送达检验单位后，由抽样人员和样品接收人员共同确认样品的状态以及样品和抽样单的一致性等问题，检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，必要时可拍照进行记录确认，若无问题对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库。

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂，避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于50℃。

6 检验要求

6.1弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 5 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008中6.13条 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008中6.13条 |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008中6.13条 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008中6.13条 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008中6.13条 |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008中6.14条 |
| 13 | 胎基材料 | GB 18242-2008 |

注：

1 表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者有异议的，应当向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

对检验结果有异议的，由组织监督抽查的市场监督管理部门核查相关证据，对需要复检并具备检验条件的，应当组织复检。

9 附则

本细则由西藏自治区产品质量监督检验所编制。

本细则由西藏自治区市场监督管理局产品质量安全监督抽查处管理。